Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет Физический факультет

| Группа P3211 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Ибрагимова Айгуль | Работа выполнена |
| Преподаватель Терещенко Г.В. | Отчет принят |

# Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 12

# Эффект Холла в примесных полупроводниках

- Цель работы.

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Исследовать зависимость электропроводности σ от температуры T и определить диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости.

- Исследовать зависимость ЭДС Холла Ux от:

А) Магнитного поля B при постоянной силе тока I и температуре T.

Б) Силы тока I при постоянном магнитном поле B и температуре T.

В) Температуры T при постоянных значениях I и B.

- Определить постоянную Холла Rx, концентрацию носителей n и их подвижность μ для различных температур.

- Определить тип полупроводника (n-тип или p-тип) по знаку ЭДС Холла Ux.

- Объект исследования.

Объектом исследования является эффект Холла в примесных полупроводниках.

- Метод экспериментального исследования.

- Измерить продольное напряжение U12 ​ при изменении температуры T от комнатной до 365 К.

- Измерить U34′ и U34′′ при двух противоположных направлениях магнитного поля BB.

- Измерить:

- Зависимости Ux от B при постоянных I и T.

- Зависимости Ux от I при постоянных B и T.

- Зависимости Ux от T при постоянных I и B.

- Рабочие формулы и исходные данные.

Ux = Rx IBb ,  (1)

σ = qenµ,  (2)

μ =vдрE

Rx = a1qen,  3

n = n0exp⁡( -∆EakбT)

σ =1ρ

R12 =ρL12bd

σ =IL12U12bd ;         4

Ux = U34 ' - U34 ''  2 (5)

- Измерительные приборы.

Таблица 1: Измерительные приборы

| Наименование средства измерения | Предел измерений | Цена деления | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок амперметра-вольтметра AB1 | Напряжение: 0–20 В Ток: 0–2000 мкА | - В 1 мкА | ±0.1 % ±0.2 % |
| Блок генератора напряжений ГН3 | 0–10 В | 0.1 В | ±0.5 % |
| Стенд с объектами исследования С3-ЭХ01 | 300–400 К | 1 К | ±1 К |
| Вольтметр (для измерения U12) | 0–2 В | 0.001 В | ±0.01 В |
| Вольтметр (для измерения U34) | 0–20 В | 0.01 В | ±0.05 В |

- Схема установки.

В состав установки входят:

1. Блок амперметра-вольтметра AB1 – 1 шт.

2. Блок генератора напряжений ГН3 – 1шт.

3. Стенд с объектами исследования С3-ЭХ01 – 1 шт.

4. Соединительные провода с наконечниками – 6 шт.

- Результаты прямых измерений и их обработки. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Исходные данные:

L12=10 мкм,  где L12 – расстояние между точками 1 и 2 образца

bd – площадь поперечного сечения образца (2 на 2 мм).

а – поправочный множитель, учитывает механизм рассеяния носителей тока в полупроводнике. Для низких температур, когда основным является рассеивание на ионах примеси, a = 1,93

Таблица 1. I = 1 мА.

| Измерить | T, К | 306 | 329 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U12, В | 2,02 | 2,3 | 2,81 |
|  | 1/T, 1/К | 0,00327 | 0,00304 | 0,00278 |
| Вычислить | σ сименс | 0,00124 | 0,00109 | 0,00089 |
|  | lnσ | -6,69456 | -6,82437 | -7,02465 |

- Вычислим электропроводность σ по формуле (4) и величину lnσ для каждого значения Т.

Пример расчёта для T = 306 K

σ =IL12U12bd = 1*10-3 A*10*10-6м2,02 В*2*10-3м* 2*10-3м≈0,00124  сименс

Вычислим ЭДС Холла 𝑈𝑥 при постоянной силе тока I и постоянной температуре T из выбранного диапазона.

Таблица 2.  T = 306 K , I = 1200 mkA

| Измерить | B, мТл | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U34', В | 0,006 | 0,031 | 0,065 |
|  | U34”, В | -0,04 | -0,063 | -0,086 |
| Вычислить | Ux, В | 0,023 | 0,047 | 0,0755 |

Пример расчёта для B = 2 мТл

Ux = U34 ' - U34 ''  2= 0,006 В-(-0,04)В2= 0,023 В

Вычислим ЭДС Холла при постоянной величине магнитного поля B и постоянной температуре T из выбранного диапазона.

Таблица 3. T = 306 К, В = 10 мТл.

| Измерить | I, мкA | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U34', В | 0,031 | 0,051 | 0,068 |
|  | U34”, В | -0,049 | -0,068 | -0,088 |
| Вычислить | Ux, В | 0,04 | 0,0595 | 0,078 |

Вычислим ЭДС Холла 𝑈𝑥 при постоянной величине магнитного поля B и постоянном токе I.

Таблица 4. I = 1 мкА, В = 10 мТл.

| Измерить | T, К | 306 | 329 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U34', В | 0,1 | 0,116 | 0,134 |
|  | U34”, В | -0,11 | -0,102 | -0,068 |
| Вычислить | Ux, В | 0,105 | 0,109 | 0,101 |

Вычислим по формуле (1) значения Rx для различных температур:

Ux = Rx IBb    => Rx= UxbIB

| T, К | 306 | 329 | 360 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rx, м3/Кл | 21 | 21,8 | 20,2 |
| n, м-3 | 5,74*1017 | 5,53*1017 | 5,97*1017 |
| µ, м3*сименс/Кл | 0,0135 | 0,0123 | 0,0093 |

Пример расчёта для T = 306 K (см. таблицу 4)

Rx= UxbIB= 0,105 В* 2*10-3м  1*10-3 A*10*10-3 Тл=21 м3/Кл

Оценим по формуле (3) значения n (концентрация свободных электронов) для различных температур:

Rx = a1qen  =>  n=  a1qeRx

Пример расчёта для T = 306 K (см. таблицу 4)

n=  a1qeRx=1,93* 11,6*10-19Кл*21 м3/Кл=5,74*1017 м-3

Оцените по формуле (2) значения µ для разных температур;

σ = qenµ => µ= σqen = σRxa

Пример расчёта для T = 306 K (см. таблицу 4)

µ= σRxa= 0,00124  сименс*21 м3/Кл 1,93 ≈ 0,0135 м3*сименс/Кл

Тип проводника:

Во всех измерениях значение ЭДС Холла Ux положительно, это означает, что полупроводник относится к p-типу (дырочный полупроводник).

8. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

График 1: график зависимости lnσ от величины  1T

9. Окончательные результаты.

Зависимость электропроводности σ от температуры T:

Электропроводность  σ  уменьшается с увеличением температуры, что противоречит теоретическим ожиданиям для полупроводников. Это может быть связано с ошибками в измерениях или особенностями образца.

Значения  σ  и  ln σ для температур 306 К, 329 К и 360 К рассчитаны:

σ = 0.00124См/м,   lnσ = −6.69456(при T=306К);

σ = 0.00109См/м, lnσ = −6.82437(при T=329К);

σ = 0.00089См/м,lnσ = −7.02465(при T=360К).

Постоянная Холла  Rx, концентрация носителей  n и подвижность μ:

Для  T=306К:

Rx  = 21  м3/Кл, n=5,74*1017 м-3 , μ= 0,0135 м3*сименс/Кл

Для  T=329К:

Rx  = 21,8 м3/Кл, n=5,53*1017 м-3 , μ= 0,0123 м3*сименс/Кл

Для  T=329К:

Rx  = 20,2 м3/Кл, n=5,97*1017 м-3 , μ= 0,0093 м3*сименс/Кл

Концентрация носителей  n и подвижность  μ  рассчитаны для различных температур. Значения  n находятся в диапазоне  5,5*1017 м-3   до  6*1017 м-3  , что соответствует примесному полупроводнику.

Экспериментально изучен эффект Холла в примесном полупроводнике. Установлено, что полупроводник относится к p-типу, так как во всех измерениях ЭДС Холла  Ux имеет положительный знак.

10.   Выводы и анализ результатов работы.

Изучен эффект Холла в примесном полупроводнике, определены концентрация носителей  n, их подвижность  μ и тип полупроводника (p-тип). Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям, за исключением аномального поведения электропроводности σ